南昌市第三医院医生工作服采购需求

| 品名 | 成份 | 面料要求 | 制作工艺 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医生工作服冬装 白色 | 梭织 35%棉 65%涤纶 | - 纤维含量（%）（FZ/T 01057-2007、GB/T 2910.11-2009）涤纶（含复合纤维）65.0±5、棉 、35.0±5 - 甲醛含量（mg/kg）（GB/T2912.1-2009） ≤75mg/kg - PH值（GB/T7573-2009）4-8.5 3.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）（GB/T 17592-2011）≤20mg/ kg - 耐水色牢度：变色 4-5沾色 4-5 - 耐酸汗渍色牢度：变色 4-5沾色 4-5 - 耐碱汗渍色牢度变色 4-5沾色 4-5 - 耐干摩擦色牢度 沾色4-5 - 外观质量 （经纬纱向、对条对格、拼接、色差、外观疵点、缝制、整烫)符合*Q/XCSLX001-2010 条4.2.1-4.2.7 - 涤棉斜纹，纱织密度：45/2×22.6/138×71 | - 各部位缉线平服、顺直，针迹均匀，上下线要合，起止针及回针应缉牢。 - 所有外露缝份应包缝，各部位缝份不小于0.8CM，不大于1.2CM。 - 领子平服，外翻领领角不反翘，领子部位不能有接线。 - 商标位置端正，号型清晰正确。商标请用顺色线订缝。商标居中夹上号标。后中领口处夹挂衣袢，小袢间距为4.5CM。 - 针距密度要求：明暗线：3CM不小于12针；包缝线：3CM不小于9针。 - 緝缝兜要求：男大夫冬长大衣 缝合时上下片松紧度要一致、平服，明线宽窄一致，线缉美观。 | 需热转印LOGO （含医院名称、医院LOGO、数字编号） |
| 医生工作服夏装 白色 | 梭织 35%棉 65%涤纶 | 1.纤维含量（%）（FZ/T 01057-2007、GB/T 2910.11-2009）涤纶（含复合纤维）65.0±5、棉 、35.0±5 2.甲醛含量（mg/kg）（GB/T2912.1-2009） 不得检出 3.PH值（GB/T7573-2009） 4-8.5 - 可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）（GB/T 17592-2011）≤20 4 .耐水色牢度：变色 4-5沾色 4-5 5. 耐酸汗渍色牢度：变色 4-5沾色 4-5 耐碱汗渍色牢度变色 4-5沾色 4-5 6. 耐干摩擦色牢度 沾色4-5 7.外观质量 （经纬纱向、对条对格、拼接、色差、外观疵点、缝制、整烫)符合*Q/XCSLX001-2010 条4.2.1-4.2.7 8. - 涤棉平纹，纱织密度：25×23/104×61 | - 各部位缉线平服、顺直，针迹均匀，上下线要合，起止针及回针应缉牢。 - 所有外露缝份应包缝，各部位缝份不小于0.8CM，不大于1.2CM。 - 领子平服，外翻领领角不反翘，领子部位不能有接线。 - 商标位置端正，号型清晰正确。商标请用顺色线订缝。商标居中夹上号标。后中领口处夹挂衣袢，小袢间距为4.5CM。 - 针距密度要求：明暗线：3CM不小于12针；包缝线：3CM不小于9针。 - 緝缝兜要求：大、小兜口缉三角结，兜口毛茬不外露。 缝合时上下片松紧度要一致、平服，明线宽窄一致，线缉美观。 |  |

技术要求：

1、符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T81007-2012中华人民共和国纺织行业标准；2、水洗尺寸变化率：经向≥-2.5%、纬向≥-2.5%。

样品要求：医生工作服夏装1件、医生工作服冬装1套。谈判结束后未中选单位样品退回。

说明：响应单位应按要求制作样衣供谈判现场比选，响应文件内附检测报告（出具CNAS认可的专业检测机构检测报告）。没有或者伪造检测报告的视为无效响应